Atesty, certyfikaty i inne dokumenty – Załącznik nr 4.3 do SIWZ

Oferowane meble muszą spełniać niżej wymienione wymagania i spełniać wskazane normy i wytyczne. Wskazane poniżej atesty, certyfikaty  i dokumenty, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy:

##### Biurka

- płyty z obrzeżem użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014,

- płyty użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność próbki płyty na działanie wody po 24 godzinach wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/5,

- płyty z obrzeżem użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność próbki płyty z obrzeżem na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/6,

- obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli powinno posiadać atest higieniczności,

- płyty użyte do produkcji mebli powinny posiadać atest higieniczności w klasie E1,

- płyty użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność na ścieranie min. 3 wg normy EN14323.

##### Szafy, regały i nadstawki

- płyty z obrzeżem użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014,

- płyty użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność próbki płyty na działanie wody po 24 godzinach wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/5,

- płyty z obrzeżem użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność próbki płyty z obrzeżem na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/6,

- obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli powinno posiadać atest higieniczności,

- zawiasy użyte do produkcji mebli powinny posiadać certyfikat potwierdzający wytrzymałość na min. 80 000 cykli,

- płyty użyte do produkcji mebli powinny posiadać atest higieniczności w klasie E1,

- płyty użyte do produkcji mebli powinny posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające, odporność na ścieranie min. 3 wg normy EN14323.

##### Kontenery

- kontenery muszą posiadać certyfikat - świadectwo bezpieczeństwa i jakości potwierdzający spełnienie norm EN 14073-2:2004, 14073-3:2004, EN 14074:2004 wydany przez jednostkę  uprawnioną do kontroli jakości. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli,

- obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli powinno posiadać atest higieniczności,

- płyta użyta do produkcji mebli powinna posiadać atest higieniczności w klasie E1,

- płyta użyta do produkcji mebli powinna posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014,

- płyta użyta do produkcji mebli powinna posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność próbki płyty na działanie wody po 24 godzinach wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/5,

- płyta użyta do produkcji mebli powinna posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność próbki płyty z obrzeżem na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/6,

- płyta użyta do produkcji wieńców górnych kontenerów powinna posiadać sprawozdanie z badań potwierdzające odporność na ścieranie min. 3 wg normy EN 14323.

##### Fotel obrotowy,  krzesło obrotowe, krzesło konferencyjne ISO, krzesło socjalne

- certyfikat zgodności z normą PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2002, PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych,

- opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

- wymagania bezpieczeństwa według normy PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe – Krzesło biurowe do pracy – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub normy równoważnej,

- Atest trudnozapalności tapicerki krzeseł biurowych obrotowych oraz krzeseł iso według normy PN-EN 1021-1:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros oraz według normy PN-EN 1021-2:2014-12 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki albo norm równoważnych.

- ocena odporności na ścieranie PN-EN ISO 12947-2:2000.

##### Ponadto:

- Materiały użyte do wyrobu mebli w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być stosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.

- Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym załączniku muszą być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

- Zamawiający w stosunku do wymienionych w niniejszym załączniku atestów, certyfikatów i dokumentów dopuszcza ich równoważne odpowiedniki.

- Wykonawcy mogą przedstawić oferty z rozwiązaniami równoważnymi o takich samych parametrach lub o parametrach przewyższających.

##### Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, o ile m.in. spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

- Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:

- na blaty biurek i stołów: standardowej płyty laminowanej, foli, lakierowania,

- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane w opisie technicznym.

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję 
        składu tapicerskiego +/- 2%,

Oświadczam, że oferta przygotowana została w oparciu o ww. warunki i zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z uwzględnionymi wyżej założeniami i we wskazanym w niniejszym załączniku zakresie

......................................................................................

podpis (uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)